PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

w msc. SZCZECNO  tzw. Kocieczyn

INWESTOR: GMINA DALESZYCE

Sporządził:

Kielce dn. 15.12.2015

1. Opis stanu istniejącego.

- 	droga lokalna o symbolu D - dojazdowa

- 	przekrój poprzeczny - jezdnia o dwóch pasach ruchu: 2 x 1,5m

- 	nawierzchnia jezdni tłuczniowa-gruntowa

- 	odwodnienie powierzchniowe.

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy o dł. 775 mb, zlokalizowany jest w msc. Szczecno , gm. Daleszyce, na działce o nr. ewid. 144, obręb ewid. nr 0016 Szczecno.

Droga posiada parametry drogowe zamiejskiej klasy ,,D’’ z jezdnią o szerokości 3,0m, oraz obustronnymi poboczami gruntowymi szer. 0,5m. Istniejące odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe.

Nawierzchnia jest zdeformowana tak w przekroju poprzecznym jak i podłużnym .

Pobocza jezdni obustronnie gruntowe porośnięte trawą ze spadkami nienormatywnymi.

Do pasa drogowego po obu stronach na przeważającej części odcinka przylegają budynki mieszkalno-gospodarcze. W podłożu przebudowywanej drogi zalegają grunty nieprzepuszczalne i wysadzinowe.

2. Opis stanu projektowanego.

Przebudowa ww. drogi  wewnętrznej  przebiega ściśle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym i jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 3,0m i korony około 5,0m. Spadki podłużne drogi pozostawiono niezmienione.

Do zaprojektowania przebudowy ww. drogi przyjęto następujące dane:

- 	droga lokalna klasy D – dojazdowa

- 	kategoria ruchu KR-1

- 	prędkość projektowa - nie określa się

- 	jezdnia szerokości 3,0m

- 	pobocze utwardzone materiałem kamiennym o szerokości 0,5m

i gr. 10cm

- 	pochylenie poprzeczne jezdni 2% (spadek jednostronny)

- 	odwodnienie powierzchniowe

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjęto następujące dane:

- 	grupa nośności: G-2

- 	ruch lekki KR-1

- 	warunki gruntowo – wodne - nie badano

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno  obejmuje:

-  wykonanie  warstwy  odsączającej z piasku  gr. 20 cm

- 	wykonanie  podbudowy kruszywem niezwiązanym o gr. 20cm;

- 	wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej AC11W

gr. 4cm;

- 	wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC8S

gr. 4cm;

- 	wykonanie poboczy utwardzonych materiałem kamiennym gr. 10cm. na szerokości 0,5m (obustronne) i spadku poprzecznym 8%;

- 	odmulenie rowu.

3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi projektuje się powierzchniowo do odmulonych rowów przydrożnych, następnie poprzez istniejące przepusty zjazdowe woda jest odprowadzana poza pas drogowy. Prawidłowo wykonane odmulenie rowów zabezpieczy przed podmakaniem korpusu drogowego. Należy zwrócić uwagę, aby dno wykonywanych rowów odwodnieniowych było min. 20 cm poniżej warstw  konstrukcyjnych nawierzchni.

4. Organizacja ruchu.

Przed przystąpieniem do robót drogowych, wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, który będzie uwzględniał warunki wykonania, zależne od realizowanych długości odcinków robót, zależnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

Oznakowanie robót na czas budowy wykonać w oparciu o zatwierdzoną ''Tymczasową Organizację Ruchu'' w Starostwie Powiatowym w Kiecach.

5. Wpływ projektowanych robót na środowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka drogi dojazdowej, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego natomiast zmniejszają zapylenie i poziom hałasu oraz usprawnią ruch oraz regulację stosunków wodno- ściekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (tj. na atmosferę, na glebę, na roślinność, na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

6. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest przebudowa drogi oraz renowacja odwodnienia w pasie drogowym, na odcinku 775mb.

Projekt wykonawczy, dla którego opracowano niniejszą informację obejmuje odbudowę odcinka drogi polegającego na:

-  wykonanie warstwy  odsączającej  z piasku

- 	wykonanie   podbudowy tłuczniowej,

- 	wykonaniu nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,

- 	uporządkowaniu pozostałej części pasa drogi

Żaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem przebudowy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przy założeniu prawidłowej organizacji ruchu na czas budowy, wyłączającej ruch pojazdów i pieszych w strefie robót nie występuje zagrożenie i roboty nie wymagają planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zdrowia, lub życia pracowników, lub osób postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp.